Gartenventil

für Erdeinbau, für Wasser PN 16. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Werkstoffe der mediumberührten Teile nach DIN 50930-6 und GW 541 und gem. der Liste trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes. Dichtungswerkstoffe nach W 270 und KTW-Leitlinien. Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen.

Pressmessing, nicht steigende Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit mehrgängigem Rundgewinde und doppelter O-Ring-Spindel-Abdichtung. Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend, mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung. Kegelschaft hart verchromt mit Sechskantführung. Oberteil mit Linksgewinde und selbsttätiger Entleerung. Beiderseits Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.

Abmessungen: Rp 1"

Artikel-Nr. 1101713