Absperrkugelhahn Wasser

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial aus bleifreiem, entzinkungsresistentem Messing (z.B.: CW724R), gem. der Liste trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes.

Elastomere aus EPDM, gem. der Elastomerleitlinie des Umweltbundesamtes, sowie nach DVGW.Arbeitsblatt W 270.

Für den Erdeinbau, geeignet für Trinkwasser bis PN 16.

Bedienungsvierkant aus austenitischem Edelstahl mit min. 17% Chrom-Anteil, mit Bohrung für die Einbaugarnitur, Schließwinkel 90°, Absperrkugelhahn aus A4-Edelstahl mit Teflon-Dichtung als Betriebsabsperrung.

Mit schmutzdichter Anschlussmöglichkeit einer Verschlussscheibe der Einbaugarnitur.

Beiderseits mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.

Abmessung: DN 40, Rp 1 1/2" x Rp 1 1/2"

Artikel-Nr. 1101915