PE-Schweißstutzen für Trinkwasser

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial aus bleifreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R), gem. der Liste trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes.

Elastomere aus EPDM, gem. der Elastomerleitlinie des Umweltbundesamtes, sowie nach DVGW-Arbeitsblatt W 270.

Armatur nach DVGW-Arbeitsblatt GW335-BA zertifiziert.

Einerseits mit glattem, blauem PE-Rohr-Ende nach DIN EN 12001-2, PE 100, SDR 11 zum Aufsetzen der PE-Schweißmuffe aller Fabrikate, andererseits mit zylindirschem Messing-Außengewinde mit selbstdichtendem O-Ring, abgestimmt auf das EWE-O-Ring-System und einer Dichtheitsprüfung unterzogen

Abmessung: d …. mm x G …“

Artikel-Nr. 2220…